1	Biegetechnik Veller

Herstellerinformationen

Biegetechnik Veller

Bernd Veller

Albert-Einstein-Straße 8

51580 Reichshof-Wehnrath

Telefon: 0 22 65 / 98 99 101

Fax: 0 22 65 / 98 99 110

info@bike-parker.de

http://www.bike-parker.de

  - Flachstahl-Anlehnbügel Spree

    - Flachstahl-Anlehnbügel Spree zum Aufdübeln

Artikel: 60.10FLSp55.78.80A

Flachstahl-Anlehnbügel Spree zum Aufdübeln

Gebogen aus einem Stück. Befestigungsplatten verschweißt.

Detailinformationen:

Breite: ca. 550 / 800 mm

Höhe: ca. 800 mm

Material: Flachstahl 60 x 10 mm,

feuerverzinkt  nach DIN EN ISO 1461

Höhe nach Einbau über Erdreich oder Pflaster: ca.  800 mm

Gewicht: ca. 11,5 kg

Lieferbezug:

Biegetechnik Veller

Bernd Veller

Albert-Einstein-Straße 8

51580 Reichshof-Wehnrath

Tel. 0 22 65 / 98 99 101

www.bike-parker.de

Artikelnummer:	60.10FLSp55.78.80A

Menge: .............Stk.	     EP: ...............€	GP: ............€